# Araraquara 16 de novembro de 2009

### À

### FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DO MEIO AMBIENTE ELVIRA GUARDA MASCARIM

RUA CAP. EMIDIO, 897 – SÃO DIMAS

#### PIRACICABA - SP

RELATÓRIO :   6919 / 2009

OBRA             :   ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDUSTRIAIS CLASSE IIA

LOCAL           :  ESTRADA MUNIC. JURANDIR DA PAIXÃO C. FREIRE – Km 5,5 – LIMEIRA - SP

SERVIÇO       :  SONDAGENS DE RECONHECIMENTO/ ENSAIOS GEOTÉCNICOS

Prezado(s) Senhor(es)

- Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias os resultados obtidos nas sondagens de reconhecimento e ensaios geotécnicos, conforme itens abaixo :

a) Furos de sondagem à percussão executados  .....................................................................06

b) Metros lineares perfurados.................................................................................................67,35m

c) N.º de amostras colhidas.........................................................................................................66

d) Ensaios de permeabilidade “in loco “.....................................................................................04

e) Ensaios de granulometria conjunta.........................................................................................02

f) Ensaios de compactação ( proctor normal )............................................................................02

g) Ensaios Limites de Atterberg ( liquidez/plasticidade)............................................................02

h) Ensaios de CBR......................................................................................................................02

2.    	As determinações das resistências do solo à penetração do barrilete (SPT ), foram executados com amostrador de 51mm e 35 mm de diâmetro externo e interno respectivamente, usando-se para crava-lo o impacto de um peso de 65Kg em queda vertical de 75cm de altura sendo essa resistência expressa em N.º  de golpes/cm de penetração.

3.   	Foi utilizado revestimento de 64mm de diâmetro interno nominal e hastes de 2,229Kg/m. O avanço  da perfuração foi executado à trado cavadeira e/ou por lavagem com circulação de água.

- Para amostragem das camadas foram obedecidas as determinações da ABNT, estando o material colhido no amostrador, à disposição dos interessados por 15 ( quinze ) dias, conforme o prescrito por aquela associação.

5.   	Os ensaios de permeabilidade in loco foram executados conforme boletim 04 da ABGE ( ensaios de                  permeabilidade em sondagens). , os ensaios de granulometria conforme a   NBR 6502, os ensaios de proctor  executados conforme a NBR 7182, os  Limites de  Atterberg foram executados conforme NBR 6459, e os ensaios de  CBR explicitados nas planilhas anexas, com os seguintes resultados finais abaixo descritos:

  - -   Permeabilidade média...............................................................................................=  1,93E-05

  - -   Granulometria conjunta  (sedimentação média 480min)..........................................=  41,5%

  - -   Proctor normal  pd max ............................................................................................=  1,59 ( g/cm³)

umidade ótima .................................................................................=   20,6%

5.4 -    Limites de Atterberg - liquidez.................................................................................=   36%

plasticidade.............................................................................=   26%

índice de plasticidade.............................................................=   10%

5.5 -    CBR ( média dos dois ensaios).................................................................................=   pd Max 1.644 (g/cm³)

Umid. 20.65%

CBR    11,25

6. -     Nas sondagens executadas foi alcançado o nível do lençol freático apenas no SP 8  na   cota 582,60 localizado na porção sul do empreendimento ;  no mesmo sentido existe um afloramento ( mina ) próxima ao córrego  da qual se abastece as propriedades existentes.

ANEXOS :

- Planta de locação ;

- Perfis individuais dos furos de sondagens;

- Planilhas dos ensaios de Permeabilidade;

- Planilhas dos ensaios geotécnicos.

Atenciosamente.